零件名称：活塞

| 检验项目：活塞顶部 | 文件号 |  | 修订次 | 更改理由 | 更改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验手段： |  |  |  |  |  |  |  |

| 图片 | 缺陷名称 | 直径/深度 | 个数 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凹坑 | 直径1.0mm以下/深0.5mm以下 | 1个 | 活塞顶面 |
|  | 凹坑 | 活塞顶面阀门、火边岸处不允许有凹坑 | 0个 | 活塞顶面 |
|  | 气孔/砂眼（砂眼底部为黑色） | 1、冒口处不允许有砂眼。 2、燃烧室，孔径≤1.0mm，孔深≤0.3mm，间隔≥5.0mm。 3、燃烧室边缘到顶面边缘部位不允许有可见的砂眼。 | 3个 | 活塞顶面 |
|  | 缺肉 | 直径1.0mm以下/深度0.15mm以下 | ≤1个 | 在活塞顶面中心冒口边缘处 |
|  | 标识、碰伤、倒角等 | 1、盖印、点色、打字清晰可见,位置传偏移等 2、头部倒角明显偏移 4、顶针处多肉没车到位。 5、头部边缘碰伤。 6、阀门处缩水、破孔 | 0个 | 活塞顶面 |

零件名称：活塞

| 检验项目：活塞环岸、环沟 | 文件号 |  | 修订次数 | 更改理由 | 更改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验手段： |  |  |  |  |  |  |  |

| 图片 | 缺陷名称 | 直径/深度 | 个数 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磕碰 | Φ1.0mm以下且手触无外凸感 | ≤2个 | 活塞头部与顶面结合倒角处 |
|  | 磕碰 | 手触无外凸感，且不影响环的转动，Φ1.0mm以下，OK。 | ≤1个 | 活塞头部环岸处 |
|  | 砂孔 | - Φ1.0mm以下且不影响环沟通止 - 环沟内直径Φ0.5mm以下，OK。 | ≤2个 | 活塞头部环岸处 |
|  | 铝屑 | - 全数全检环沟内铝屑 - 油孔漏钻，少钻、多钻，钻变形、错位，以及油孔内的铝屑。 |  | 环岸、环沟、油孔 |
|  | 倒角、 钉子 | 1、倒角不允许偏移或没有倒上。 2、钉子不允许漏压、生锈及反向 |  | 环岸、环沟处 |

零件名称：活塞

| 检验项目：活塞外圆缺陷 | 文件号 |  | 修订次数 | 更改理由 | 更改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验手段： |  |  |  |  |  |  |  |

| 图片 | 缺陷名称 | 直径/深度 | 个数 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 划伤 | - 手触无外凸感，长度≤3.0mm，OK - 裙角凸点、飞边及窗口缩水 | ≤3个 | 活塞裙部 |
|  | 砂眼/ 气孔 | 砂孔直径≤1.0mm，深度≤0.3 mm，（孔眼距边缘应＞5mm，孔间距＞15mm） | 个数≤3 | 活塞裙部 |
| 下图为裙部不良图例： |  |  |  |  |
| 边缘砂孔 砂孔间距＞15mm 油糟未加工到位 裙部飞边 油孔错位 裙部裂纹 |  |  |  |  |

零件名称：活塞

| 检验项目：活塞外圆缺陷 | 文件号 |  | 修订次数 | 更改理由 | 更改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QC-WI-005 |  | 9 | 流水线 |  |  | 20201211 |
| 检验手段： |  |  |  |  |  |  |  |

| 图片 |  | 缺陷名称 |  |  | 直径/深度 |  |  |  | 个数 | 区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漏加工、毛剌 |  |  | 1、销油孔漏钻、未钻透、钻偏。 2、漏搪孔或搪孔不上面。3、销孔及其他加工地方不许有毛刺，飞边 |  |  |  |  | 各部位 |  |

其它外圆面不良项：

倒角不均匀NG

压裂纹NG

头部压裂纹NG

缩水NG

：